|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测数量 | | 不合格数量 | | 备注 |
| 水泥 | 47 | 组 | 0 | 组 |  |
| 砂 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 预拌砂浆 | 3 | 组 | 0 | 组 |  |
| 钢筋 | 192 | 组 | 2 | 组 |  |
| 钢筋接头 | 13 | 组 | 0 | 组 |  |
| 碳素结构钢 | 7 | 组 | 0 | 组 |  |
| 止水铜片 | 4 | 组 | 0 | 组 |  |
| 管材（力学性能） | 51 | 组 | 2 | 组 |  |
| 管材（卫生性能） | 16 | 组 | 0 | 组 |  |
| 电线电缆 | 7 | 组 | 0 | 组 |  |
| 土工布 | 2 | 组 | 2 | 组 |  |
| 石笼网 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 钢板网 | 2 | 组 | 0 | 组 |  |
| 铸铁井盖 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 防水卷材 | 2 | 组 | 0 | 组 |  |
| 止水带 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |
| 承插型盘扣式钢管支架构件 | 1 | 组 | 0 | 组 |  |

深圳市在建水务工程使用材料2023年第四季度监督抽检和飞行检测结果（2023年10月1日-2023年12月31日）

深圳市水务工程质量安全监督站

2024年1月12日